## Beoordeling van enkelvoudig glas bij oplevering

In samenwerking met Kenniscentrum glas heeft Bouwend Nederland Vakgroep GLAS & sector Glas van OnderhoudNL een beoordelingskaartje ontwikkeld die u kunt gebruiken bij een klacht over de visuele kwaliteit van enkel glas bij oplevering. Dit kan een hoop tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte claims bij de oplevering van gebouwen, voorkomen.

Snel beoordelen of een klacht terecht is

Op het beoordelingskaartje staan de eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van enkel glas bij oplevering. Onder enkel glas wordt hier verstaan.

- blank floatglas

- gecoat glas

- gelaagd (veiligheids)glas

- thermisch versterkt glas

- thermisch gehard (veiligheids)glas

Het is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen of een klacht met betrekking tot de visuele kwaliteit terecht is. Let op: dit document behandelt slechts de visuele aspecten en is ter indicatie. Voor een officiële beoordeling dient altijd de betreffende productnorm gehanteerd te worden. Dit zijn:

- voor floatglas: EN 572

- voor gecoat glas: EN 1096

- voor gelaagd (veiligheids)glas: EN 14449

- voor thermisch versterkt glas: EN 1863

- voor thermisch gehard (veiligheids)glas: EN 12150 en EN 14179